连州市木器涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。抽查样品基数应满足抽样数量要求。
每一抽检批次产品的抽样量为4罐（每罐约0.5kg）或4套（包括涂料主剂、固化剂和稀释剂），其中2罐（套）为备用样品。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
2 检验依据
本次抽查检验项目和检验方法依据见表1～表15。
2.1室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（面漆）检验项目
表1  室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（面漆）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	5
	多环芳烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	7
	游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量
	GB 30981.2—2025

	8
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	9
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	10
	铅笔硬度（擦伤）
	GB/T 23997—2009

	11
	附着力
	GB/T 23997—2009

	12
	耐干热性
	GB/T 23997—2009

	13
	耐水性
	GB/T 23997—2009

	14
	耐碱性
	GB/T 23997—2009

	15
	耐醇性
	GB/T 23997—2009

	16
	耐磨性
	GB/T 23997—2009

	17
	耐黄变性b
	GB/T 23997—2009

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行
b.该项目仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品



2.2室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（底漆）
表2  室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（底漆）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	5
	多环芳烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	7
	游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量
	GB 30981.2—2025

	8
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	9
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	10
	附着力
	GB/T 23997—2009

	11
	耐黄变性b
	GB/T 23997—2009

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行
b.该项目仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品



2.3潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）检验项目
表3  潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	5
	多环芳烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	7
	游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量
	GB 30981.2—2025

	8
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	9
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	10
	铅笔硬度（擦伤）
	HG/T 2240—2012

	11
	划格试验 
	HG/T 2240—2012

	12
	耐干热性 
	HG/T 2240—2012

	13
	耐磨性 
	HG/T 2240—2012

	14
	耐水性 
	HG/T 2240—2012

	15
	耐醇性 
	HG/T 2240—2012

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行



2.4室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（面漆）检验项目
表4  室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（面漆）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	5
	多环芳烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	6
	甲醇含量
	GB 30981.2—2025

	7
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	8
	邻苯二甲酸酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	9
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	10
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	11
	回粘性
	GB/T 23998—2009

	12
	附着力
	GB/T 23998—2009

	13
	耐干热性
	GB/T 23998—2009

	14
	耐水性
	GB/T 23998—2009

	15
	耐碱性
	GB/T 23998—2009

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行



2.5室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（底漆）检验项目
表5  室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（底漆）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	5
	多环芳烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	6
	甲醇含量
	GB 30981.2—2025

	7
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	8
	邻苯二甲酸酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	9
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	10
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	11
	附着力
	GB/T 23998—2009

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行



2.6室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料检验项目
表6  室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	5
	多环芳烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	7
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	8
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	9
	附着力
	GB/T 23995—2009

	10
	耐干热性
	GB/T 23995—2009

	11
	耐水性
	GB/T 23995—2009

	12
	耐碱性
	GB/T 23995—2009

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行



2.7醇酸树脂涂料（清漆）检验项目
表7  醇酸树脂涂料（清漆）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	5
	多环芳烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	7
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	8
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	9
	弯曲试验
	GB/T 25251—2010

	10
	回粘性
	GB/T 25251—2010

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行


 
2.8醇酸树脂涂料（色漆，底漆）检验项目
表8  醇酸树脂涂料（色漆，底漆）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	5
	多环芳烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	7
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	8
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	9
	划格试验
	GB/T 25251—2010

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行



2.9醇酸树脂涂料（色漆，调合漆）检验项目
表9  醇酸树脂涂料（色漆，调合漆）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	5
	多环芳烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	7
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	8
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	9
	遮盖力
	GB/T 25251—2010

	10
	硬度
	GB/T 25251—2010

	[bookmark: _GoBack]备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行



2.10 醇酸树脂涂料（色漆，磁漆）检验项目
表10  醇酸树脂涂料（色漆，磁漆）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	5
	多环芳烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	7
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	8
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	9
	遮盖力
	GB/T 25251—2010

	10
	硬度
	GB/T 25251—2010

	11
	弯曲试验
	GB/T 25251—2010

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行



2.11室内装饰装修用水性木器涂料检验项目
表11  室内装饰装修用水性木器涂料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯系物总和含量
	GB 30981.2—2025

	3
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	SVOC含量
	GB 30981.2—2025

	5
	甲醛含量
	GB 30981.2—2025

	6
	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量
	GB 30981.2—2025

	7
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	8
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	9
	干燥时间（表干）
	GB/T 23999—2009

	10
	干燥时间（实干）
	GB/T 23999—2009

	11
	硬度（擦伤）（限面漆）
	GB/T 23999—2009

	12
	附着力
	GB/T 23999—2009

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行



2.12儿童房装饰用水性木器涂料检验项目
表12  儿童房装饰用水性木器涂料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB/T 33394-2016

	2
	苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量
	GB/T 33394-2016

	3
	甲醛含量
	GB/T 33394-2016

	4
	卤代烃（以二氯甲烷计）
	GB/T 33394-2016

	5
	乙二醇醚及其酯类的总量
	GB/T 33394-2016

	6
	可溶性元素含量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）（限色漆、腻子）
	GB/T 33394-2016

	7
	邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄酯含量总和，邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸二正辛酯含量总和）
	GB/T 33394-2016

	8
	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量
	GB/T 33394-2016

	9
	SVOC含量
	GB 30981.2—2025

	10
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	11
	干燥时间
	GB/T 33394-2016

	12
	铅笔硬度（限面漆）
	GB/T 33394-2016

	13
	附着力
	GB/T 33394-2016

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行



2.13室内装饰装修用天然树脂木器涂料检验项目
表13  室内装饰装修用天然树脂木器涂料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	5
	多环芳烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	7
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	8
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	9
	干燥时间（表干）
	GB/T 27811-2011

	10
	干燥时间（实干）
	GB/T 27811-2011

	11
	硬度（擦伤）（限面漆）
	GB/T 27811-2011

	12
	附着力
	GB/T 27811-2011

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行



2.14水性辐射固化涂料检验项目
表14  水性辐射固化涂料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯系物总和含量
	GB 30981.2—2025

	3
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	SVOC含量
	GB 30981.2—2025

	5
	甲醛含量
	GB 30981.2—2025

	6
	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量
	GB 30981.2—2025

	7
	光引发剂总和含量
	GB 30981.2—2025

	8
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	9
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	10
	耐磨性（限面漆）
	HG/T 3655—2024

	11
	铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）（限面漆）
	HG/T 3655—2024

	12
	耐黄变性b
	HG/T 3655—2024

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行
b.该项目仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品



2.15非水性辐射固化涂料检验项目
表15  非水性辐射固化涂料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	5
	多环芳烃总和含量
	GB 30981.2—2025

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025

	7
	光引发剂总和含量
	GB 30981.2—2025

	8
	总重金属含量（铅、汞）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆、色浆、腻子）
	GB 30981.2—2025

	9
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆a、粉末涂料、醇酸清漆）
	GB 30981.2—2025

	10
	耐磨性（限面漆）
	HG/T 3655—2024

	11
	铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）（限面漆）
	HG/T 3655—2024

	12
	耐黄变性b
	HG/T 3655—2024

	备注：
a.仅测试色漆；含染料的涂料按色漆进行
b.该项目仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品


样品打开后应立即进行搅拌、取样，取样结束后及时装入密闭的容器中在适当的贮存条件下贮存。检验时，应先对样品的有害物质限量进行检测。对于多组分样品，应按照产品配比充分混合后进行试验。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料
GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 
HG/T 2240-2012 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分） 
GB/T 23998-2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 
GB/T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 
GB/T 25251-2010 醇酸树脂涂料 
GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料 
GB/T 33394-2016 儿童房装饰用水性木器涂料 
GB/T 27811-2011 室内装饰装修用天然树脂木器涂料 
HG/T 3655-2024 紫外光（UV）固化木器涂料 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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