连州市人造石产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。
具体抽样数量如下：
表1 人造石抽样数量表
	产品种类
	试样尺寸（单位为mm）
	抽样数量（块）

	
	
	抽样总数量
	检验样品
	备用样品

	实体面材
	300×300 
	20
	10
	10

	
	810×660
	10
	5
	5

	
	20H×15×H（原厚度）
	20
	10
	10

	
	110×110
	10
	5
	5

	
	50×5×51）
	4
	2
	2

	台面用石英石
	300×300 
	30
	15
	15

	
	810×660
	10
	5
	5

	
	100×100
	20
	10
	10

	
	50×50×50或50×50×H（原厚度）
	10或40
	5或20
	5或20

	
	50×5×51）
	4
	2
	2

	非台面用石英石、岗石
	300×300
	20
	10
	10

	
	100×100
	20
	10
	10

	
	50×50×50或50×50×H（原厚度）
	10或40
	5或20
	5或20

	
	50×5×51）
	4
	2
	2

	注：1. 要求两端面磨平且平行


2 检验依据
2.1 实体面材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	巴氏硬度
	JC/T 908—2013

	2
	落球冲击
	JC/T 908—2013

	3
	弯曲性能
	JC/T 908—2013

	4
	耐磨性
	JC/T 908—2013

	5
	线性热膨胀系数
	JC/T 908—2013

	6
	放射性
	GB 6566—2010


2.2 石英石
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	莫氏硬度
	JC/T 908—2013

	2
	吸水率
	JC/T 908—2013

	3
	落球冲击a
	JC/T 908—2013

	4
	弯曲性能
	JC/T 908—2013

	5
	压缩强度
	JC/T 908—2013

	6
	耐磨性
	JC/T 908—2013

	7
	线性热膨胀系数
	JC/T 908—2013

	8
	光泽度
	JC/T 908—2013

	9
	放射性
	GB 6566—2010

	a仅适用于台面时


2.3 岗石
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	莫氏硬度
	JC/T 908—2013

	2
	吸水率
	JC/T 908—2013

	3
	落球冲击
	JC/T 908—2013

	4
	弯曲性能
	JC/T 908—2013

	5
	压缩强度
	JC/T 908—2013

	6
	耐磨性
	JC/T 908—2013

	7
	线性热膨胀系数
	JC/T 908—2013

	8
	光泽度
	JC/T 908—2013

	9
	放射性
	GB 6566—2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
3.1.1 强制性标准
GB 6566—2010《建筑材料放射性核素限量》
3.1.2 推荐性标准
JC/T 908—2013《人造石》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
[bookmark: _GoBack]若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
